# Выращивание и исследования монокристаллов.

## Группа учащихся лицея №40, 11 класс г. Н. Новгород

Как в условиях школьной лаборатории вырастить достаточно крупные монокристаллы без дефектов? Такую цель мы поставили перед собой, и три года назад зародилось «кристальное производство» в лицее №40. Промежуточным результатом его являются монокристаллы медного купороса, никелевого купороса, хромокалиевых квасцов. Самый большой кристалл медного купороса достиг веса 1,5 кг и продолжает расти (фото 1). Монокристаллы хромокалиевых квасцов – великолепные октаэдры с гладкими гранями – обладают способностью «излечивать» дефекты в процессе роста (фото 2).

Как все начиналось? Мы изучили доступную литературу и отработали приведенные в ней методики выращивания кристаллов. Графики роста монокристаллов показали, что быстрее всех растут изумрудные NiSO4·7H2O ромбической системы. Эти же кристаллы наиболее подвержены дефектам роста – двойники растут на них как грибы.

В чем новизна нашей работы? Прежде всего, в исследовании явления изоморфизма. Смешивая в разных соотношениях алюмокалиевые (соль белого цвета) и хромокалиевые (соль темно-фиолетового цвета) квасцы, получили кристаллы разных оттенков рубинового цвета, геометрическая форма которых совмещает форму «родителей». Другой пример изоморфизма –  фиолетовый монокристалл KCr(SO4)2·12H2O помещен в раствор KAl(SO4)2·12H2O, на фото видно, что прозрачный кристалл алюмокалиевых квасцов, нарастая, скопировал форму внутреннего кристалла хромокалиевых квасцов (фото 3).

Выращивая кристаллы не один год, мы привязались к ним, как к живым существам. Один из нас сказал: «Кристаллы – как дети: их нужно растить, за ними нужно ухаживать, кристаллы только что не хулиганят».

Имеет ли наша работа практическую значимость? Судите сами. Мы сняли видеофильм «Кристаллы», сделали фотографии-плакаты Стефана, Кирилла, Аркенстона, Малыша (имена наших питомцев) – это наглядные пособия для уроков химии, физики, геометрии. Кристаллы демонстрировались на школьной, районной, городской научных конференциях и везде занимали призовые места. Нами созданы учебно-методические пакеты, которые были в числе победителей конкурсов Intel «Обучение для будущего». На деньги, полученные при этом, мы покупаем реактивы и продолжаем работу. Осенью 2003 года на спецкурс «Химический эксперимент» пришли новые девятиклассники и «родились» новые монокристаллы – лиловые железоаммонийные квасцы. Исследование продолжается.

# Text boxes

Фото 1

Фото 2

Фото 3